## Slide 1: Povrchová integrita pístních kroužků
Ondřej Chocholatý
Katedra materiálu a strojírenské metalurgie
Západočeská univerzita v Plzni

## Slide 2: Pístní kroužky
Utěsnění spalovacího prostoru
Distribuce a kontrola olejového filmu
Odvádění tepla a stabilizace pístu
Zabraňují průniku mazacího oleje do spalovací komory
U spalovacích motorů většinou určují životnost celé pístové skupiny

## Slide 3: Základní parametry pístního kroužku

## Slide 4: Pracovní plocha pístního kroužku
Pracovní plocha

## Slide 5: Druhy pístních kroužků
Těsnící
  Kroužky s převážně těsnícím účinkem
  Zabraňují průniku plynů do klikové skříně
Stírací
  Kroužky s převážně stíracím účinkem
  Regulují tloušťku olejové vrstvy

## Slide 6: Druhy pístních kroužků

## Slide 7: Síly působící na pístní kroužek

## Slide 8: Funkční podmínky pístních kroužků

## Slide 9: Funkční podmínky pístních kroužků
Diesel
Benzin

## Slide 10: Materiály pístních kroužků
Šedá litina tepelně nezpracovaná
  Dobré kluzné vlastnosti
Tvárná litina – zušlechtěná
  Horší kluzné vlastnosti
  Povrchová úprava
Ocel
  Povrchová úprava
  Nitridace – benzinové motory

## Slide 11: Povrchové úpravy pístních kroužků
Snižují tření
Mohou sloužit jako rezervoár mazacího oleje
Zvyšují otěruvzdornost (životnost)
Zvyšují korozní odolnost při přepravě a skladování výrobků

## Slide 12: Nejčastěji používané povrchové úpravy
Fosfát
Černění
Cín
Feroxace
Tvrdé chromování
Kompozitní chromování
Molybden
Nitridace (GN)
PVD
HVOF

## Slide 13: Fosfátování
Vhodný Mn fosfát – záběh
Krystalická vrstva
3Fe + 6H+ + 2PO43- = 3Fe2+ + 2PO43- + 3H2
3Mn2+ + 2PO43- = Mn3(PO4)2

## Slide 14: Černění (brynýrování)
Moření v tavenině solí
Vzniká vrstva oxidu železnato-železitého
Černá porézní vrstva oxidů
Ocelové pístní kroužky

## Slide 15: Cínování
Již téměř nepoužívané – nahrazeno fosfátem
Ferroxace
Již téměř nepoužívané – nahrazeno fosfátem

## Slide 16: Tvrdé Chromování
Tvrdé otěruvzdorné povlaky
Elektrolyt CrVI – ekologie
Velmi rozšířené

## Slide 17: Kompozitní chromování
Vychází z „porézního chromu“
Cr matrice + plnivo
  Al2O3, CBN, diamant …
BCr, CKS, GDC, NanoBor

## Slide 18: Kompozitní Cr povlaky

## Slide 19: Mikrotrhliny

## Slide 20: Porovnání Cr povlaků

## Slide 21: Nitridace - GN
Ocelové kroužky
Benzinové motory
Použití jako podklad pod PVD

## Slide 22: PVD povlaky
CrN, TiN, DLC …
Velmi variabilní možnosti
Dobré vlastnosti
Cena

## Slide 23: Povrchová integrita
Finální vlastnosti výrobků ovlivněny ve velké míře povrchem
Např. lomy – většinou iniciace na povrchu
Vliv povrchu na povlakování
Bumbálek, Integrita povrchu a její význam pro posouzení vhodnosti dané plochy pro její funkci

## Slide 24: Složky integrity povrchu
Vnější vlivy
  Mechanické (provozní napětí)
  Chemické (koroze)
  Fyzikální (záření)
Vnitřní vlivy
  Zbytková napětí
  Morfologie povrchu (drsnost)
  Materiálové a mech. Vlastnosti povrchu
  Přítomnost povrchových a podpovrchových vad (uhlík v litině, vměstky…)

## Slide 25: Povrch chromovaných výrobků

## Slide 26
Teplota lázně
Anodické zdrsnění (leptání)

## Slide 27: Příčný výbrus nodulu

## Slide 28: Porovnání materiálů
Krupice NE
Krupice ANO
Ferit

## Slide 29: Porovnání povrchů konfokálním mikroskopem
Krupice NE
Krupice ANO

## Slide 30: Porovnání povrchů elektronový mikroskop
Krupice NE
Krupice ANO

## Slide 32: Závěr
Zásadní vliv povrchu substrátu na povrchovou úpravu
Vliv struktury materiálu na kvalitu povrchu
Zkoumám pouze jeden vliv – mohou být další (loupání Cr…)