## Slide 1: JAKÉ BYLY STÁŽE NA VYNIKAJÍCÍCH INSTITUCÍCH V ZAHRANIČÍ 5
Příspěvek vznikl za podpory projektu OP VK
reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0037

## Slide 2
Katedra obrábění a montáže
Fakulta strojní
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Technologie zaoblení řezné hrany VBD ze slinutých karbidů
Ing. Vortel Ondřej

## Slide 3
Centrum excelentnosti 5-osového obrábania CE5AM
7. – 13. 10. 2014
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave,
Ústav výrobných technológií
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Adresa:
Jána Bottu 25, 917 01 Trnava

## Slide 4: Broušení funkčních ploch VBD
jedná se o technologickou operaci, při které se dosahuje předepsaný rozměrů destičky.
broušení je prováděno na čelních a obvodových bruskách
tvarově složité destičky jsou broušeny na pětiosých brousicích centrech
dosahované parametry: Tloušťka, rovinnost, drsnost rovnoběžnost
broušení je prováděno za pomocí diamantových kotoučů
přídavek na broušení obecně je 0,1–0,2 mm na broušenou plochu

## Slide 5: Řízené zaoblení řezné hrany
jedním z faktorů ovlivňujících trvanlivost VBD
u nezaobleného břitu, by při najetí do obráběného materiálu došlo k utržení nebo poškození řezné hrany a prudkému snížení trvanlivosti
velikost zaoblení závisí na technologické operaci ke které je destička určena. Řádově se pohybuje od 15 do 90 µm

## Slide 6: Měření zaoblení řezné hrany
dotyková měřící metoda
je kladen důraz na to, aby výsledné zaoblení mělo tvar části ideální kružnice
měřící přístroj MarSurf XC 2 Mahr
jako všechny funkční rozměry má i velikost zaoblení řezné hrany svou předepsanou toleranci

## Slide 7: Technologie zaoblení řezných hran
Suché pískování
nejagresivnější způsob zaoblení řezné hrany
pískování bez vody - vzduch pod tlakem + písek
velikost zaoblení až 80 µm

## Slide 8: Technologie zaoblení řezných hran
Mokré pískování
méně agresivní než suché pískování
vzduch pod tlakem + písek+voda
velikost zaoblení až 60 µm

## Slide 9: Technologie zaoblení řezných hran
Kartáčování
stroje sinjet IBX 12
použití procesní kapaliny
nejproduktivnější způsob rektifikace
brusný mat. SiC karbid křemíku (karborundum)
velikost zaoblení až 100 µm

## Slide 10: Technologie zaoblení řezných hran
Leštění
není zapotřebí procesních kapalin
diamantová zrna velikosti 5 - 10 µm
velikost zaoblení až 60 µm
zrcadlový lesk
dosažení velmi nízkých drsností leštěného povrchu Ra i Rz

## Slide 11: Měření drsnosti obrobeného povrchu VBD
 | Destička č.1 |  |  | Destička č.2 |  |  | Průměr
Ra | 0,0116 | 0,0108 | 0,0110 | 0,0076 | 0,0094 | 0,0084 | 0,01
Rz | 0,0783 | 0,0735 | 0,0792 | 0,0714 | 0,0682 | 0,0692 | 0,07
dotyková měřící metoda
měřící přístroj MarSurf XC 2 Mahr

## Slide 12: Dosahovaná drsnost povrchu a zaoblení řezné hrany
Suché pískování
Leštění
Kartáčování
Leštění
 | Ra | Rz
Suché pískování | 0,371 | 2,702
Mokré pískování | 0,210 | 1,594
Kartáčování | 0,186 | 1,452
Leštění | 0,01 | 0,07

## Slide 13: Testovaná VBD, použitý nástroj
VBD: RDHX16
d = 16 mm
d1 = 5,2 mm
s = 4,76
Fréza: 66A05R-SCMORD16
L = 50 mm
ØD = 66 mm
ØD2 = 27 mm
Ød = 16 mm
VBD bez utvařeče
fazetka + zaoblení řezné hrany

## Slide 14: Zkouška trvanlivosti VBD
obráběný materiál:
1.2343; dle ISO 513 - H
legovaná ocel s vysokou houževnatostí a prokalitelností,
po zakalení tvrdost 55 HRC
řezné podmínky:
vc = 90 m/min
f = 0,2 mm/zub
ap = 1 mm
ae = 40 mm
Trvanlivost +9%
(+4 min)
byly použity 2 vzorky VBD od obou variant
Po 18 minutách
Po 41 minutách
Křehký lom
Vydroleniny
Drobné vydroleniny

## Slide 15: Shrnutí
změněna pouze technologie zaoblení řezné hrany
dosaženo nízké drsnosti Ra i Rz na čele a řezné hraně VBD
zrcadlový lesk
VBD zaoblená kartáčováním
VBD zaoblená leštěním
Stále nevyčerpané možnosti v oblasti zaoblení řezné hrany!

## Slide 16: Děkuji za pozornost