## Slide 1: Integrita povrchu po obrábění plazmovým paprskem.
Workshop „ INTEGRITA“
Ondřej Mizera VŠB-TU Ostrava
22.10.2014

## Slide 2: Úvod
Přehled informací o univerzitě a jednotlivých kateder.
Důvod návštěvy
Experiment
Všeobecný přehled o zkoumané problematice, řezání plazmou.
Materiál a řezný nástroj.
Kontrola měření.
Závěr.
Poděkovaní.

## Slide 3: Informace
Fakulta výrobních technologií (FVT) se sídlem v Prešově je jedna z devítí fakult technické univerzity v Košicích, jedna z předních vysokých škol ve Slovenské Republice.
FVT je v součastnosti veřejná vysoká škola, která poskytuje kvalitní vysokoškolské studium ve třech stupních vysokoškolského vzdělání (bakalářský, inženýrský a doktorandský) a ve třech formách studia (denní, externí, individualni ).
Fakulta výrobních technolgií
se sídlem v Prešove

## Slide 4
FVT je členěná na 3 ústavy, které v sobě zahrnují katedry:
Ústav progresívnych technológií:
KVT – Katedra výrobních technologií.
KMV – Katedra managmentu výroby.
KPPVT - Katedra počítačové podpory výrobních technologií.
Ústav výrobní techniky:
KNTS – Katedra navrhování technických systému.
KPVP - Katedra provozu výrobních procesů.
KPT - Katedra procesní techniky.
Ústav přírodních a humanitních věd:
KMIK – Katedra matematiky, informatiky a kybernetiky.
KHV – Katedra humanitních věd.

## Slide 5
    KTV - se může pyšnit velkou vybaveností laboratoří. Od 3D souřadnicového měřícího strojů ThomePräzision Rapid až přes kontaktní profilometr Mitutoyo Surftest SJ 400, či PH-A14, kruhoměr Roundtest RA-120, metalografický mikroskop KAPA 9000 až po obráběcí centra nebo řezací stroj SCORPION 2500GP, který je schopen řezat plazmou nebo kyslíkem s vodním chlazením.
    V rámci projektu „INTEGRITY POVRCHU“ mi bylo umožněná návštěva na katedře KTV v Prešove. Bylo mi umožněno, se podívat do většiny kateder a laboratoří, které jsou výborné vybaveny. Jako největší úspěch mojí návštěvy považuj řezání plazmovým paprskem a následné proměřování, které budu řešením mojí práce.

## Slide 6: Experiment - Řezání plazmou
Tento proces používá koncentrovaný oblouk, který taví materiál pomocí vysokoteplotního plazmového svazku. Řezat lze všechny vodivé materiály. Plazmový plyn je stlačený vzduch, dusík, kyslík nebo argon/vodík, používající se k řezání nízkolegovaných a vysoce legovaných ocelí.
CNC řezací stroj SCORPION 2500 GP . Tento stroj má nainstalované dva hořáky, jeden pro řezání kyslíkem a druhý pro řezání plazmou.
Byl použitý hořák PB-S45 W, pro řezání všech vodivých materiálu do tloušťky 45mm.
Obr.1 Schéma hořáku PB-S45 w

## Slide 7
Obr.2 Plazmový řezací stroj Obr.3 Detail na řezací Obr. 4 Řezací tryska
SCORPION 2500GP hlavu PB-S45 W
Použitý materiál: plechy válcované za tepla, - tloušťky 20mm.
Ocel S235JRG2, podle STI 11 375.1, podle DIN RSt 37-2.

## Slide 8
    Obr. 5 Řezání kyslíkem Obr. 6 Řezání plazmou
    Obr.7 Vyboulení řezné plochy Obr. 8 Vyhloubení řezné plochy

## Slide 9: 3D souřadnicový měřicí stroj ThomePräzision RAPID
Pracovní výška [ mm ] | 850
Pracovní prostor Délka ( L ) Šířka ( B ) Výška ( H ) | 1316, 1460, 1660 1960 1035 2235
Nejistota měření podle VDI2617 [µm] | 2,2 + ( L / 350 ) m 2,5
Rozlišovací schopnost [mm] | 0,0005
Rychlost posuvu Nastavení provozu Pohyb ve směru osy / vektoru | 0 až 80mm/s až 300 / 500
Zrychlení os / vektorů [ m, ] | 1400 2000
Provozní napětí [ V, Hz ] | 110/220 V , 50/60 Hz
Rozsah pracovní teploty při nejistotě měření délky | 20°C ± 2°C Max 1°C / hod 1,5 °C / den
Spotřeba vzduchu [ 1/min ] Při tlaku vzduchu 6-8 baru Kvalita vzduchu podle ISO 8573 | 25l / min Čištění vzduchu Třída II.
Pracovní výška [ mm ] | 850
Pracovní prostor Délka ( L ) Šířka ( B ) Výška ( H ) | 1316, 1460, 1660 1960 1035 2235
Nejistota měření podle VDI2617 [µm] | 2,2 + ( L / 350 ) m 2,5
Rozlišovací schopnost [mm] | 0,0005
Rychlost posuvu Nastavení provozu Pohyb ve směru osy / vektoru | 0 až 80mm/s až 300 / 500
 | 1400 2000
Provozní napětí [ V, Hz ] | 110/220 V , 50/60 Hz
Rozsah pracovní teploty při nejistotě měření délky | 20°C ± 2°C Max 1°C / hod 1,5 °C / den
Spotřeba vzduchu [ 1/min ] Při tlaku vzduchu 6-8 baru Kvalita vzduchu podle ISO 8573 | 25l / min Čištění vzduchu Třída II.

## Slide 10
Obr. 9 3D Souřadnicový Měřící Stroj ThomePräzision Rapid

## Slide 11
Při proměřování řezných hran jsme zjišťovali:
Kvalitu drsnosti povrchu.
Nerovnost řezu při různých teplotách řezání.
Veškeré měření bylo prováděno:
3D souřadnicovém stroji ThomePräzision Rapid.
S otočnou hlavou Renishaw PH 10T.
přímým kuličkovým dotykem o poloměru 180º
Průměr kuličky ød = 5 mm.
Kontaktní sonda TP20.
Ovládací softvér: Metrolog XG.
Obr. 10 Snímací hlava: typ PH10T

## Slide 12
Obr.11 Měření řezu při naklonění
Obr.12 Měření rozměrů v místě řezaného povrchu
Na jednotlivý stranách se kontrolovala kolmost hrany, řezané plochy, jestli nedošlo k deformaci, nebo nevznikly bubliny na rozích či prohlubeň ve stěně materiálu.
Měření povrchu odřezané plochy při nerovnoměrné odřezané části, které nastávají nepřesným nastavením řezacího stroje.
Vplývá nato proces řezání - jak teplota, tak i rychlost posuvu plazmového měřáku.

## Slide 13: Závěr
Součástí mé práce je vyhodnocení naměřených protokolů a současné zhodnocení CAM aplikací. V rámci projektu Integrita povrchu jsem ve dnech 27. dubna až 10. května 2014 provedl měření geometrické přesnosti obrobených experimentálních dílů. Toto měření bylo nezbytné pro zpracování naměřených protokolů pro vyhodnocení dat obrobených součástí. Měření bylo provedeno pomocí měřících zařízení v laboratořích Fakulty výrobních technologií se sídlem v Prešově.
Bylo provedeno měření geometrické přesnosti a tyto parametry : kruhovitost, kolmost, rovinnost, rovnoběžnost, souosost a sklon. Díky získaným a naměřeným datům obrobitelných dílů je možní dále pokračovat ve výzkumné činnosti a ve zpracovávání bakalářské práce . Po měření obrobených kusů následovalo zpracovávání naměřených dat a jejich vyhodnocování bylo konzultováno z doc. Ing Michalem Hatalou, PhD.

## Slide 14: Poděkovaní
Poděkováni patří KVT – Katedra výrobních technologií a pánovi doc. Michalovi Hatalovi, PhD. za vstřícnost pri podávání informácí a provádění jednotlivými laboratořemi.
Poděkování patří projektu: Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity povrchu. registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/20.0037, který je realizován od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2014.
Poděkováni patří všem organizátorům, kteří připravili tento projekt a podíleli se na realizaci a spolupráci při návštěvě Fakulty výrobních technologií v Prešove. A za školení na 3D Souřadnicovém měřicím stroji a jeho manipulací a přeměření různých součásti.

## Slide 15: Děkuji za pozornost 