## Slide 1: JAKÉ BYLY STÁŽE NA VYNIKAJÍCÍCH INSTITUCÍCH V ZAHRANIČÍ 5
Příspěvek vznikl za podpory projektu OP VK
reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0037

## Slide 2
Katedra výrobných technológií
Fakulta výrobných technológií
Technickej univerzity v Košicích so sídlom v Prešově
Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove Bayerova 1, 080 01 Prešov
Stáž na zahraniční univerzitě
18. – 31. 8. 2014
Ing. Tomáš Zlámal
Ing. Martin Grepl

## Slide 3
Obrábění žárových nástřiků
Machining of the thermal sprayed coatings
.
Katedra obrábění a montáže
Fakulta strojní
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

## Slide 4: Příklady použití plazmových nástřiků
Letecký průmysl
(horké díly leteckých motorů – spalovací komory, lopatky, těsnění, ucpávky)
Automobilový průmysl
(díly spalovacího motoru – píst, hlava válce, vložka, ventily, čepy klikových hřídelí, vačky apod.)
Energetický průmysl
(výměníky tepla, povrchy rozváděcích a oběžných lopatek, části tělesa turbíny, rošty fluidních kotlů, čerpadla apod.)

## Slide 5: Teorie žárových nástřiků Princip vytváření
Žárový nástřik je částicový proces vytváření povlaků o tloušťce obvykle větší než 50 µm, kdy je nanášený materiál ve formě prášku (případně drátu) přiváděn do zařízení, kde dojde k jeho natavení a urychlení směrem k povlakované součásti, která má předem připravený povrch.
Po dopadu na substrát dojde k výraznému plošnému rozprostření částice a k jejímu rychlému utuhnutí. Tím se vytváří povlak s charakteristickou lamelární strukturou a specifickými vlastnostmi.
Zdroj tepelné energie:
▪ plamen
▪ elektrická energie
Teploty povlakované součásti (cca 80 - 120 °C) leží hluboko pod teplotou fázově - strukturních přeměn, což také brání nežádoucím deformacím součásti.

## Slide 6: Struktura žárového nástřiku
Díky principu technologie žárového nástřiku má povlak lamelární strukturu, tvořenou jednotlivými deformovanými částicemi (tzv. splat), nenatavenými nebo jen částečně natavenými částicemi, póry a oxidickými částicemi.

## Slide 7: Vazba a přilnavost k podložce
Je jedním z faktorů nejvíce ovlivňujících spolehlivost povlaku při provozním zatěžování
Adheze (přilnavost) povlaku k substrátu i vzájemná koheze jednotlivých splatů je ovlivněna:
▪ Mechanickým zakotvením
▪ Meziatomovými vazbami
▪ Vznikem lokálních svarů
▪ Difusí
adheze povlaku k substrátu i vzájemná koheze splatů je dána mechanickým zakotvením
před nástřikem je povrch substrátu zdrsněn tryskáním a zbaven případných nečistot či oxidů

## Slide 8: Základní charakteristiky jednotlivých technologií, používané materiály a typické vlastnosti povlaků

## Slide 9: Obrábění žárových nástřiků
Volba řezného nástroje a řezných podmínek
Metco 81 VF-NS
Smě karbidu chromu a prášku niklu a chromu.
Chemické složení je 75 % Cr3C2, 20 % Ni a 5 % Cr.
Metoda plazmového nástřiku systémem Meteo Plasma Flame Spray Systems.

## Slide 10: Cíle experimentální činnosti:
Optimalizace parametrů obrábění, tak aby silové zatížení působící na nástřik bylo co nejmenší.
Zachování ideální řezné rychlosti aby nedocházelo k tvorbě nárůstků.
Dosáhnutí předepsané drsnosti povrchu.

## Slide 11
Děkuji za pozornost